DG-SY-0173-3-2022

# 2022年东莞市冲锋衣产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的冲锋衣产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：冲锋衣

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲锋衣 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域的备用样品由生产者先行无偿提供，销售领域（含网络抽样）的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

无。

- （4）检验依据

1、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

（现行强制性国家标准，2011年01月14日发布，2011年08月01日实施）

2、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

（现行强制性国家标准，2015年05月26日发布，2015年06月01日实施）

3、GB/T 32614-2016《户外运动服装 冲锋衣》

（现行推荐性国家标准，2016年04月25日发布，2016年11月01日实施）.

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401 GB 31701 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | pH值 | GB 18401 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 31701 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 表面抗湿性（洗后） | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 静水压（洗后） | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 注：1、序号7 针织产品只考核直向。 2、序号8、9只考核儿童冲锋衣。 3、序号10、11不考核两件套装冲锋衣的里件。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （6）判定原则

- 经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

- 当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

- 当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

- 当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

- 当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

- 当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。