DG-J-0148-3-2022

2022年东莞市木制家具产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的木制家具产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

（1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：1、木制柜（床头柜）;2、木制衣柜;3、木制椅；4、木制凳；5、木制桌；6、木制单层床；7、红木家具；8、深色名贵硬木家具。

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木制家具（木制柜（床头柜）、木制衣柜、木制椅、木制凳、木制桌、木制单层床、红木家具、深色名贵硬木家具） | 1件 | 1件 |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域的备用样品由生产者先行无偿提供，销售领域（含网络抽样）的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

与被抽查单位确认样品木制件表面覆盖层处理类型，并在抽样单中注明。

- （4）检验依据

1.GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

（现行强制性国家标准，2001年12月10日发布， 2002年01月01日实施）；

2.GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

（现行推荐性国家标准，2017年10月14日发布， 2018年05月01日实施）；

3.QB/T 2530-2011《木制柜》

（现行推荐性行业标准，2011年06月15日发布， 2011年10月01日实施）；

4.GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》

（现行推荐性国家标准，2009年12月15日发布， 2021年05月01日实施）；

5.QB/T 2384-2021《木制写字桌》

（现行推荐性行业标准，2021年05月17日发布， 2021年10月 01日实施）；

6.QB/T 4467-2013《茶几》

（现行推荐性行业标准，2013年07月22日发布， 2013年12月01日实施）；

7.QB/T 2385-2018《深色名贵硬木家具》

（现行推荐性行业标准，2018年02月24 日发布， 2018年07月01日实施）。

- （5）检验项目

- 1.木制家具（木制柜（床头柜）、木制衣柜、木制椅、木制凳、木制桌、木制单层床、红木家具、深色名贵硬木家具）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求（表3-序号27） |  | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 |  | 耐湿热 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 4 |  | 耐干热 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 5 |  | 附着力 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 耐磨性 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 抗冲击 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 表面理化性能（软、硬质覆面） | 耐冷热循环 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  | 耐干热 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 10 |  | 耐湿热 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 11 |  | 表面耐磨性 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 抗冲击 | GB/T 3324-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 力学性能（柜类强度） | 结构和底架强度试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | 推拉构件结构强度试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 15 |  | 推拉构件强度试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 力学性能（柜类稳定性） |  | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 力学性能（桌类强度） | 桌面垂直静载荷试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 18 |  | 水平静载荷试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 19 |  | 桌面垂直冲击试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 20 |  | 桌腿跌落试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 力学性能（桌类稳定性） |  | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 力学性能（椅凳类强度） | 座面和椅背静载荷试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 23 |  | 椅腿前向静载荷试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 24 |  | 椅腿侧向静载荷试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 25 |  | 座面冲击试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 26 |  | 跌落试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 27 | 力学性能（椅凳类稳定性） |  | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 28 | 力学性能（单层床强度） | 床铺面集中静载荷试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 29 |  | 床长边静载荷试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 30 |  | 床铺面冲击载荷试验 | GB/T 3324—2017 |  | ● |  | ● |  |
| 31 | 结构安全性 |  | GB/T 3324—2017 5.8.1.1、5.8.1.3、5.8.1.4 |  | ● |  | ● |  |
| 32 | 甲醛释放量 |  | GB 18584—2001 | ● |  | ● |  |  |
| 33 | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB 18584—2001 | ● |  | ● |  |  |
| 34 |  | 可溶性镉 | GB 18584—2001 | ● |  | ● |  |  |
| 35 |  | 可溶性铬 | GB 18584—2001 | ● |  | ● |  |  |
| 36 |  | 可溶性汞 | GB 18584—2001 | ● |  | ● |  |  |

2.木制柜（床头柜）、木制衣柜

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求a |  | QB/T 2530-2011表2序号6 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛释放量 |  | GB 18584—2001 表1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB 18584-2001表1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性镉 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性铬 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性汞 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 漆膜涂层理化性能 | 耐液性 | QB/T 2530-2011 表6 |  | ● |  | ● |  |
| 5 |  | 附着力 | QB/T 2530-2011 表6 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 抗冲击 | QB/T 2530-2011 表6 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 耐干热 | QB/T 2530-2011 表6 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 耐湿热 | QB/T 2530-2011 表6 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  | 耐磨 | QB/T 2530-2011 表6 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 其他饰面层理化性能 | 表面耐磨 | QB/T 2530-2011 表6 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 力学性能 | 推拉构件结构强度试验 | QB/T 2530-2011 4.8.1 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 推拉构件强度试验 | QB/T 2530-2011 4.8.1 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 结构和底架强度试验 | QB/T 2530-2011 4.8.1 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | 稳定性 | QB/T 2530-2011 4.8.2 |  | ● |  | ● |  |
| a表示仅测基本项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.木制桌(餐桌)、木制椅（餐椅）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造板件 | 鼓泡、龟裂、分层 | GB/T 24821-2009表3 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 封边处理 | GB/T 24821-2009表3 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛释放量 |  | GB 18584—2001 表1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB 18584-2001表1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性镉 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性铬 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性汞 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 木制件漆膜理化性能 | 耐液（15%氯化钠10%碳酸钠10%乙酸） | GB/T 24821-2009表4 |  | ● |  | ● |  |
| 5 |  | 附着力 | GB/T 24821-2009表4 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 抗冲击 | GB/T 24821-2009表4 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 耐干热（85℃） | GB/T 24821-2009表4 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 耐湿热（85℃） | GB/T 24821-2009表4 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  | 耐冷热温差 | GB/T 24821-2009表4 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 软、硬质覆面理化性能 | 耐磨 | GB/T 24821-2009表4 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 力学性能 | 桌面垂直静载荷 | GB/T 24821-2009表5 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 桌面水平静载荷 | GB/T 24821-2009表5 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 桌面垂直冲击 | GB/T 24821-2009表5 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 桌面垂直加载 | GB/T 24821-2009表5 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | 座面静载荷 | GB/T 24821-2009表5 |  | ● |  | ● |  |
| 15 |  | 椅背静载荷 | GB/T 24821-2009表5 |  | ● |  | ● |  |
| 16 |  | 凳子任意方向倾翻 | GB/T 24821-2009表5 |  | ● |  | ● |  |
| 17 |  | 椅向后倾翻 | GB/T 24821-2009表5 |  | ● |  | ● |  |
| 18 |  | 椅背冲击 | GB/T 24821-2009表5 |  | ● |  | ● |  |

4.木制桌（木制写字桌）

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 |  | QB/T 2384-2021 表2序号29 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛释放量 |  | GB 18584—2001 表1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB 18584-2001表1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性镉 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性铬 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性汞 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 漆膜理化性能 | 耐液性 | QB/T 2384-2021 5.5.1 |  | ● |  | ● |  |
| 5 |  | 耐湿热 | QB/T 2384-2021 5.5.1 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 耐干热 | QB/T 2384-2021 5.5.1 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 附着力 | QB/T 2384-2021 5.5.1 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 耐磨性 | QB/T 2384-2021 5.5.1 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  | 抗冲击 | QB/T 2384-2021 5.5.1 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 软、硬质覆面理化性能 | 表面耐磨性 | QB/T 2384-2021 5.5.1 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 力学性能 | 垂直加载稳定性 | QB/T 2384-2021 表4序号1 |  | ● |  | ● |  |
| 12 |  | 垂直和水平加载稳定性 | QB/T 2384-2021 表4序号2 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 主桌面垂直静载荷 | QB/T 2384-2021 表4序号5 |  | ● |  | ● |  |
| 14 |  | 桌面垂直冲击 | QB/T 2384-2021 表4序号7 |  | ● |  | ● |  |

5.木制桌(茶几)

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木制件 |  | QB/T 4467-2013表4序号1、序号2、序号9、序号10 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 人造板件 |  | QB/T 4467-2013表4序号18、序号20、序号23、序号24 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 甲醛释放量 |  | GB 18584—2001 表1 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB 18584-2001表1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性镉 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性铬 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性汞 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 木制件漆膜理化性能 | 耐液性（15%氯化钠10%碳酸钠10%乙酸） | QB/T 4467-2013表6序号1、序号2、序号3 |  | ● |  | ● |  |
| 6 |  | 附着力 | QB/T 4467-2013表6序号12 |  | ● |  | ● |  |
| 7 |  | 抗冲击 | QB/T 4467-2013表6序号13 |  | ● |  | ● |  |
| 8 |  | 耐干热（85℃） | QB/T 4467-2013表6序号9 |  | ● |  | ● |  |
| 9 |  | 耐湿热（85℃） | QB/T 4467-2013表6序号10 |  | ● |  | ● |  |
| 10 |  | 耐冷热温差 | QB/T 4467-2013表6序号11 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 软、硬质覆面理化性能 | 耐磨性 | QB/T 4467-2013表6序号33、序号34 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 力学性能 | 桌面垂直静载荷试验 | QB/T 4467-2013 6.6.1 |  | ● |  | ● |  |
| 13 |  | 桌面垂直冲击试验 | QB/T 4467-2013 6.6.1 |  | ● |  | ● |  |

- 6.红木家具、深色名贵硬木家具

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用材 |  | QB/T 2385-2018表2序号1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 木工 |  | QB/T 2385-2018表2序号13、序号14、序号16、序号17、序号18 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 涂饰 |  | QB/T 2385-2018表2序号19、序号20、序号22 |  | ● |  | ● |  |
| - 4 | - 表面理化性能要求 | 耐10%碳酸钠溶液 | QB/T 2385-2018表3序号1 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 耐10%乙酸溶液 | QB/T 2385-2018表3序号2 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 抗冲击力 | QB/T 2385-2018表3序号6 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 耐干热 | QB/T 2385-2018表3序号4 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 耐湿热 | QB/T 2385-2018表3序号3 |  | ● |  | ● |  |
| - 5 | - 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB 18584-2001表1 | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性镉 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性铬 |  | ● |  | ● |  |  |
|  |  | 可溶性汞 |  | ● |  | ● |  |  |
| - 6 | 力学性能 - (桌类) | 垂直静载荷试验 | - QB/T 2385-2018表4序号1 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 水平静载荷试验 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 桌面垂直冲击 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 桌腿跌落 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 稳定性 | - QB/T 2385-2018表4序号6 |  | ● |  | ● |  |
|  | 力学性能 - (椅凳类) | 座面静载荷 | QB/T 2385-2018表4序号2 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 座面冲击 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 稳定性 | QB/T 2385-2018表4序号7 |  | ● |  | ● |  |
|  | 力学性能 - (柜类) | 结构和底架强度 | QB/T 2385-2018表4序号4 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 推拉构件结构强度 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 推拉构件强度 |  |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 稳定性 | QB/T 2385-2018表4序号8 |  | ● |  | ● |  |

- 注：按被抽查企业明示的产品执行标准，选择对应的检验依据标准及项目。

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》7.4 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、若被检产品明示的质量要求高于细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、若被检产品明示的质量要求低于细则中依据的推荐性标准检验项目时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 5、若被检产品明示的质量标准缺少细则依据的推荐性标准检验项目要求时，该项目不参与判定。

- 6、若被检产品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。