DG-G-0001-4-2023

2023年东莞市地坪涂装材料产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的地坪涂装材料产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：地坪涂装材料

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性地坪涂装材料（底涂、中涂、面涂） | 主剂：2kg×1桶 辅料：按配比抽取适量样品，抽1桶； 或抽取原包装产品1组。 | 主剂：2kg×1桶 辅料：按配比抽取适量样品，抽1桶； 或抽取原包装产品1组。 |
| 2 | 溶剂型地坪涂装材料（底涂、中涂、面涂） | 主剂：2kg×1桶 辅料：按配比抽取适量样品，抽1桶； 或抽取原包装产品1组。 | 主剂：2kg×1桶 辅料：按配比抽取适量样品，抽1桶； 或抽取原包装产品1组。 |
| 3 | 无溶剂型地坪涂装材料（底涂、中涂、面涂） | 主剂：2kg/桶×1桶 辅料：按配比抽取适量样品，抽1桶； 或抽取原包装产品1组。 | 主剂：2kg/桶×1桶 辅料：按配比抽取适量样品，抽1桶； 或抽取原包装产品1组。 |
| 注：如产品中含砂，需按产品配比抽取适量的砂。 |  |  |  |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域的备用样品由生产者先行无偿提供，销售领域（含网络抽样）的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

- 当抽查产品为多组分涂装材料时，受检单位应提供该种涂装材料专用的固化剂和稀释剂及其施工要求及配比（质量比/体积比）等。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

- （4）检验依据

GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

GB 38468-2019《室内地坪涂料中有害物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 检验项目

- 1、地坪涂装材料（水性，面涂）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 甲醛b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料）b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可溶性重金属b，c | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、地坪涂装材料（溶剂型，面涂）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 苯b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 甲苯、乙苯、二甲苯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料）b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 邻苯二甲酸酯类总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可溶性重金属b，c | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、地坪涂装材料（无溶剂型，面涂）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 苯b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 甲苯、乙苯、二甲苯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料）b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 邻苯二甲酸酯类总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可溶性重金属b，c | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 抗压强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、地坪涂装材料（水性，底涂）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 甲醛b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料）b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可溶性重金属b，c | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5、地坪涂装材料（溶剂型、无溶剂型，底涂）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 苯b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 甲苯、乙苯、二甲苯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料）b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 邻苯二甲酸酯类总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可溶性重金属b，c | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6、地坪涂装材料（水性，中涂）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 甲醛b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料）b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可溶性重金属b，c | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、地坪涂装材料（溶剂型，中涂）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 苯b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 甲苯、乙苯、二甲苯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料）b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 邻苯二甲酸酯类总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可溶性重金属b，c | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 8、地坪涂装材料（无溶剂型，中涂）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 挥发性有机化合物（VOC）含量b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 苯b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 甲苯、乙苯、二甲苯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料）b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 乙二醇醚及醚酯总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 邻苯二甲酸酯类总和b | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  | 可溶性重金属b，c | GB 38468-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 抗压强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》7.4 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、若被检产品明示的质量要求高于细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、若被检产品明示的质量要求低于细则中依据的推荐性标准检验项目时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 5、若被检产品明示的质量标准缺少细则依据的推荐性标准检验项目要求时，该项目不参与判定。

- 6、若被检产品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。

附件：

地坪涂装材料产品监督抽查样品说明

一、样品描述

（1）可抽查的具体产品种类

可抽查的地坪涂装材料产品种类，包含水性地坪涂装材料（底涂、中涂、面涂），溶剂型地坪涂装材料（底涂、中涂、面涂），无溶剂型地坪涂装材料（底涂、中涂、面涂）。

三种地坪涂料：均执行标准GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》。

（2）不应抽查的易混淆产品种类

无

二、需备注的特殊信息

应标注以下信息：

地坪涂装材料产品：分散介质分类：水性，溶剂型，无溶剂型；

涂层结构分类：底涂、中涂、面涂；

使用场所分类：室内、室外；

承载量分类：轻载、重载。

三、涉证情况

无

四、其他说明

- 无。