DG-G-0002-4-2023

2023年东莞市外墙涂料产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的外墙涂料产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：外墙涂料

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙涂料 | 1桶或1套（包括涂料、固化剂和稀释剂），每桶（套）至少5L以上。 | 1桶或1套（包括涂料、固化剂和稀释剂），每桶（套）至少5L以上。 |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域的备用样品由生产者先行无偿提供，销售领域（含网络抽样）的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

- 当抽查产品为多组分涂装材料时，受检单位应提供该种涂装材料专用的固化剂和稀释剂及其施工要求及配比（质量比/体积比）等。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

- （4）检验依据

GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

JG/T 210-2018《建筑内外墙用底漆》

JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 检验项目

- 1、合成树脂乳液外墙涂料（面漆）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总铅(Pb)含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 在容器中状态 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 施工性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 干燥时间(表干) | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 对比率 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 耐人工气候老化性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 耐沾污性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 涂层耐温变性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 透水性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |

- 2、合成树脂乳液外墙涂料（中涂漆）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总铅(Pb)含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 在容器中状态 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 施工性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 干燥时间(表干) | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 耐附着力 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 涂层耐温变性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 与下道涂层的适应性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |

- 3、建筑外墙用底漆

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 总铅(Pb)含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 在容器中状态 | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 施工性 | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 干燥时间(表干) | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 透水性 | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 抗泛盐碱性 | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 与下道涂层的适应性 | GB/T 9755-2014 JG/T 210-2018 |  | ● |  | ● |  |

- 4、弹性建筑涂料（外墙）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐碱性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 低温稳定性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 容器中状态 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 施工性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 涂膜外观 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 对比率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐水性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐人工老化性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 涂层耐温变性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐沾污性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 低温柔性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 17 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 18 | 总铅(Pb)含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 19 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 20 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》7.4 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、若被检产品明示的质量要求高于细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、若被检产品明示的质量要求低于细则中依据的推荐性标准检验项目时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 5、若被检产品明示的质量标准缺少细则依据的推荐性标准检验项目要求时，该项目不参与判定。

- 6、若被检产品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。

附件：

外墙涂料产品监督抽查样品说明

一、样品描述

（1）可抽查的具体产品种类

可抽查的外墙涂料产品种类，包含合成树脂乳液外墙涂料（面漆、中涂漆），建筑外墙用底漆，弹性建筑涂料（外墙）。

合成树脂乳液外墙涂料（面漆、中涂漆）：执行标准GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

建筑外墙用底漆：执行标准GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》或JG/T 210-2018《建筑内外墙用底漆》

弹性建筑涂料（外墙）：执行标准JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》

所有外墙涂料：均执行强制性标准GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》。

（2）不应抽查的易混淆产品种类

合成树脂乳液内墙涂料、弹性建筑涂料（内墙）、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

二、需备注的特殊信息

应标注以下信息：

合成树脂乳液外墙涂料（面漆）：等级：合格品、一等品、优等品；

建筑外墙用底漆：GB/T 9755-2014中的分类：I型，II型；JG/T 210-2018中的分类一：I型，II型；JG/T 210-2018中的分类二：成膜型，渗透型。

弹性建筑涂料（外墙）：外墙面涂：I型，II型；外墙中涂：I型，II型。

所有外墙涂料：GB 18580-2020中的类型：含效应颜料类，其他类。

三、涉证情况

无

四、其他说明

- 无。