DG-G-0012-4-2023

2023东莞市建筑钢材（热轧带肋钢筋）产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的热轧带肋钢筋产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

（1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：热轧带肋钢筋。

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

- （2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

- （3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c.样品数量和要求

抽样时，直条热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数应满足抽样数量要求，盘卷热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数应满足抽样数量要求。

抽样采用分层随机抽样方法进行，对于直条型式的钢筋，抽样方法如下：

(1)优先抽取产品标准中较高强度等级的牌号的产品，如：HRB500；

(2)将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

(3)将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

(4)将该垛的表层产品按捆数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一捆产品；

(5)若该捆同批号产品不满足抽样基数，则重复以上(1)～(4)条进行抽样，直到某一捆同批号产品满足抽样基数为止；

(6)在该捆中随机抽取5根长度为2400 mm的热轧带肋钢筋(d≥28 mm的钢筋取样长度为3400 mm)，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200 mm的样品（d≥28 mm的每根钢筋分成2支长度为1 700 mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。样品可根据检验所需长度切分后运输。

对于盘卷型式的钢筋，抽样方法如下：

(1)按6.1中的优先原则确定所抽产品的牌号；

(2)将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

(3)将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

(4)将将该垛的表层产品按盘数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某5盘同一批号的产品；

(5)若该层中同批号产品不满足抽样基数，则重复以上(1)～(4)条进行抽样，直到某盘同批号产品满足抽样基数为止；

(6)在每盘钢筋上距头或尾至少2 000 mm处，随机截取1根长度为2 400 mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200 mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如l-a，l-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域、流通领域的线下抽样备用样品由被抽查市场主体先行无偿提供，电商领域的备用样品按零售价购买。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

无

- （4）检验依据

GB/T 1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- （5）检验项目

检验项目及重要程度分类见表1。

表1  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断后伸长率a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比b |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比b |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大力总伸长率 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 反向弯曲c | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | Si | GB/T 1499.2-2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mn | GB/T 1499.2-2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | S | GB/T 1499.2-2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | P | GB/T 1499.2-2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ceq | GB/T 1499.2-2018 |  |  |  |  |  |
| 4 | 尺寸 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 肋间距 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 重量偏差d |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● | ● |  |
| 6 | 金相 |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 备注 | a断后伸长率适用于非抗震钢筋 b实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比适用于抗震钢筋，“实测抗拉强度与实测屈服强度之比”可简称“强屈比”、“实测屈服强度与屈服强度特征值之比”可简称“屈屈比”。 c反向弯曲适用于抗震钢筋 d重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为重要项；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为较重要项。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （6）判定原则

1、单项判定

1.1 力学性能：每批检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；检验三支样品的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率（若为抗震钢筋还需检测实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总伸长率）指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品力学性能项目合格，反之则判定为不合格。

1.2 工艺性能：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品工艺性能项目合格，反之则判定为不合格。

1.3 化学成分：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0;检验2支样品的C、Si、Mn、P、S、Ceq指标。若有任一指标不合格，判定该样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品化学成分项目合格，反之则判定为不合格。

1.4 尺寸：每批检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；检验五支样品的内径、横肋高、肋间距指标。一支样品有任一指标达不到标准要求，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定被抽查产品尺寸项目合格，反之则判定为不合格。

1.5 重量偏差：每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于0时，判定被抽查产品重量偏差项目合格，反之则判定为不合格。依据产品标准规定，重量偏差的n值代表组。

2、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》7.4 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 3、若被检产品明示的质量要求高于细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 4、若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 5、若被检产品明示的质量要求低于细则中依据的推荐性标准检验项目时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 6、若被检产品明示的质量标准缺少细则依据的推荐性标准检验项目要求时，该项目不参与判定。

- 7、若被检产品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。