DG-J-0851-3-2023

# 2023年东莞市人造板产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的人造板产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：刨花板、普通胶合板、中密度纤维板、细木工板、地板基材用纤维板、混凝土模板用胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板、装饰单板贴面胶合板、浸渍纸层压木质地板、实木地板、实木复合地板

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 |  | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初检 | 复验 |  |
| 1 | 刨花板 | 1张 | 2张 | 2张 |
| 2 | 普通胶合板 | 1张 | 2张 | 2张 |
| 3 | 中密度纤维板 | 1张 | 2张 | 2张 |
| 4 | 细木工板 | 1张 | 2张 | 2张 |
| 5 | 地板基材用纤维板 | 1张 | 2张 | 2张 |
| 6 | 混凝土模板用胶合板 | 1张 | 2张 | 2张 |
| 7 | 浸渍胶膜纸饰面人造板（浸渍胶膜纸饰面纤维板、浸渍胶膜纸饰面刨花板、浸渍胶膜纸饰面胶合板、浸渍胶膜纸饰面细木工板） | 1张 | 2张 | 2张 |
| 8 | 装饰单板贴面胶合板 | 1张 | 2张 | 2张 |
| 9 | 浸渍纸层压木质地板 | 约1m2且不少于5片 | 约2m2且不少于10片 | 约2m2且不少于10片 |
| 10 | 实木地板 | 3片 | 6片 | 6片 |
| 11 | 实木复合地板 | 约1m2且不少于4片 | 约2m2且不少于8片 | 约2m2且不少于8片 |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产、流通领域（不含网络抽样）的备用样品由被抽查市场主体先行无偿提供，网络抽样的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

检验样品和备样应用铝箔、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装；运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。

对于产品检验所需的样品信息（如使用条件、板型、等级、公称厚度等）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认同时记录在抽样单和《人造板质量抽查检验信息确认表》（附件2）中。

- （4）检验依据

1.GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

（现行强制性国家标准， 2017年4月22日发布，2018年05月01日实施）

2.GB/T 4897-2015《刨花板》

（现行推荐性国家标准，2015年07月03日发布，2016年02月01日实施）

3.GB/T 9846-2015《普通胶合板》

（现行推荐性国家标准，2015年07月03日发布，2015年11月02日实施）

4.GB/T 11718-2021《中密度纤维板》

（现行推荐性国家标准，2021年11月26日发布，2022年06月01日实施）

5.GB/T 5849-2016《细木工板》

（现行推荐性国家标准， 2016年10月13日发布，2017年05月01日实施）

6.LY/T 1611-2011《地板基材用纤维板》

（现行推荐性国家标准， 2011年06月10日发布，2011年07月01日实施）

7.GB/T 17656-2018《混凝土模板用胶合板》

（现行推荐性国家标准， 2018年05月14日发布，2018年12月01日实施）

8. GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》

（现行推荐性国家标准， 2017年12月29日发布， 2018年07月01日实施）

9.GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

（现行推荐性国家标准， 2017年11月01日发布，2018年05月01日实施）

10.GB/T 15104-2021《装饰单板贴面人造板》

（现行推荐性国家标准， 2021年08月20日发布，2022年03月01日实施）

11.GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》

（现行推荐性国家标准， 2020年12月14日发布，2021年07月01日实施）

12.GB/T 15036.1-2018《实木地板 第1部分：技术要求》

（现行推荐性国家标准，2018年07月13 日发布， 2019年 02月 01日实施）

13.GB/T 15036.2-2018《实木地板 第2部分：检验方法》；

（现行推荐性国家标准，2018年07月13 日发布， 2019年 02月 01日实施）

14.GB/T 18103-2022《实木复合地板》

（现行推荐性国家标准，2022年12月30日发布， 2023年 07月01日实施）

- 检验项目

- 1、刨花板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 4897-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 内结合强度 | GB/T 4897-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 表面结合强度 | GB/T 4897-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、普通胶合板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 含水率 | GB/T 9846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 内结合强度 | GB/T 11718-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 11718-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 表面结合强度 | GB/T 11718-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、细木工板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 5849-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5、地板基材用纤维板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | LY/T 1611-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 内结合强度 | LY/T 1611-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 静曲强度 | LY/T 1611-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 表面结合强度 | LY/T 1611-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6、混凝土模板用胶合板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17656-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 17656-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 17656-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 浸渍剥离性能 | GB/T 17656-2018 |  | ● |  | ● |  |

- 7、浸渍胶膜纸饰面人造板（浸渍胶膜纸饰面纤维板、浸渍胶膜纸饰面刨花板）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面胶合强度 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 表面耐磨 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 表面耐干热 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 表面耐龟裂 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
|  | 静曲强度 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 弹性模量 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 握螺钉力b | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
|  | 内结合强度 | GB/T 15102-2017 |  | ● |  | ● |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 b 该项目适用于浸渍胶膜纸饰面刨花板。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 8、浸渍胶膜纸饰面人造板（浸渍胶膜纸饰面胶合板、浸渍胶膜纸饰面细木工板）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶合强度 | GB/T 34722-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 浸渍剥离 | GB/T 34722-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 横向静曲强度 | GB/T 34722-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 34722-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 34722-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 表面耐干热 | GB/T 34722-2017 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 34722-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 9、装饰单板贴面胶合板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 15104-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 浸渍剥离试验 | GB/T 15104-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 15104-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 冷热循环试验 | GB/T 15104-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 10、浸渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 18102-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 11、实木地板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 15036.1-2018 GB/T 15036.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 15036.1-2018 GB/T 15036.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 漆膜附着力 | GB/T 15036.1-2018 GB/T 15036.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 漆膜硬度 | GB/T 15036.1-2018 GB/T 15036.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 重金属含量 | GB/T 15036.1-2018 GB/T 15036.2-2018 |  | ● |  | ● |  |

- 12、实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 含水率 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 漆膜附着力 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 表面耐污染 | GB/T 18103-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 甲醛释放限量a | GB 18580-2017 | ● |  | ● |  |  |
| a甲醛释放量不进行复检。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》8.2 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、当被检产品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、当被检产品明示的质量要求劣于或包括监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，如果相应检验结果不符合细则中依据的推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

- 5、当被检产品明示的质量标准不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

- 6、当被检产品未能提供有效的企业标准或未标注有效的执行标准，影响检测和判定时，按相关国家或行业标准进行判定，并在检验报告中作出相关说明。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

（9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。