DG-F-0814-3-2023

- 2023年东莞市儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：1、儿童及婴幼儿服装；2、儿童衬衫；3、儿童棉服装；4、儿童西服西裤及大衣；5、儿童休闲服装；6、儿童运动服装；7、儿童裙及裙套；8、儿童牛仔服装；9、儿童羽绒服装；10、儿童家居服睡衣及内衣； 11、儿童梭织服装；12、儿童针织服装。

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

- （2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

- （3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c.样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品种类 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童服装（儿童衬衫、儿童棉服装、儿童西服西裤及大衣、儿童休闲服装、儿童运动服装、儿童裙及裙套、儿童牛仔服装、儿童羽绒服装、儿童家居服睡衣及内衣、儿童梭织服装、儿童针织服装。） | 3件/条/套 | 1件/条/套 |
| 2 | 婴幼儿服装 | 4件/条/套 | 2件/条/套 |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域的备用样品由生产者先行无偿提供，销售领域（含网络抽样）的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

① 如果样品标注的信息不全，应在抽样单上注明该产品的基本安全类别和纤维含量，并经企业

签字确认；

②样品明示的执行标准明显不适用时，应在抽样单中注明适用的标准，并经企业签字确认；

③如为加工产品，则在抽样单上备注“加工”，并在检验报告上备注“代加工产品”。

- （4）检验依据

1、CCGF 102.1-2015《产品质量监督抽查实施规范 儿童及婴幼儿服装》

（2015年04月29日发布，2015年06月01日实施）

2、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

（现行强制性国家标准，2011年01月14日发布，2011年08月01日实施）

3、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

（现行强制性国家标准，2015年05月26日发布，2016年06月01日实施）

4、GB/T 2660-2017《衬衫》

（现行推荐性国家标准，2017年05月12日发布，2017年12月01日实施）

5、GB/T 2662-2017《棉服装》

（现行推荐性国家标准，2017年05月12日发布，2017年12月01日实施）

6、GB/T 2664-2017《男西服、大衣》

（现行推荐性国家标准，2017年12月29日发布，2018年07月01日实施）

7、GB/T 2665-2017《女西服、大衣》

（现行推荐性国家标准，2017年12月29日发布，2018年07月01日实施）

8、GB/T 2666-2017《西裤》

（现行推荐性国家标准，2017年12月29日发布，2018年07月01日实施）

9、GB/T 8878-2014《棉针织内衣》

（现行推荐性国家标准，2014年12月31日发布，2015年06月01日实施）

10、GB/T 14272-2021《羽绒服装》

（现行推荐性国家标准，2021年03月09日发布，2022年04月01日实施）

11、GB/T 22849-2014《针织T恤衫》

（现行推荐性国家标准，2014年12月31日发布，2015年06月01日实施）

12、GB/T 26384-2011《针织棉服装》

（现行推荐性国家标准，2011年05月12日发布，2011年09月15日实施）

13、GB/T 26385-2011《针织拼接服装》

（现行推荐性国家标准，2011年05月12日发布，2011年09月15日实施）

14、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

（2013年11月12日发布，2014年05月01日实施）

15、GB/T 31900-2015《机织儿童服装》

（现行推荐性国家标准，2015年09月11日发布，2016年04月01日实施）

16、GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》

（现行推荐性国家标准，2016年12月13日发布，2017年07月01日实施）

17、GB/T 39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》

（现行推荐性国家标准，2020年11月19日发布，2021年06月01日实施）

18、FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》

（现行推荐性行业标准，2016年10月22日发布，2017年04月01日实施）

19、FZ/T 73017-2014《针织家居服》

（现行推荐性行业标准，2014年10月14日发布，2015年04月01日实施）

20、FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》

（现行推荐性行业标准，2019年12月24日发布，2020年07月01日实施）

21、FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》

（现行推荐性行业标准，2019年12月24日发布，2020年07月01日实施）

22、FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》

（现行推荐性行业标准，2014年10月14日发布，2015年04月01日实施）

23、FZ/T 73028-2017《针织人造革服装》

（现行推荐性行业标准，2017年11月07日发布，2018年04月01实施）

24、FZ/T 73029-2019《针织裤》

（现行推荐性行业标准，2019年05月02日发布，2019年11月01实施）

25、FZ/T 73032-2017《针织牛仔服装》

（现行推荐性行业标准，2017年11月07日发布，2018年04月01日实施）

26、FZ/T 73043-2020 《针织衬衫》

（现行推荐性行业标准，2020年12月09日发布，2021年04月01日实施）

27、FZ/T 73045-2013 《针织儿童服装》

（现行推荐性行业标准，2013年10月17日发布，2014年03月01日实施）

28、FZ/T 73053-2015 《针织羽绒服装》

（现行推荐性行业标准，2015年07月14日发布，2016年01月01日实施）

29、FZ/T 73056-2016 《针织西服》

（现行推荐性行业标准，2016年10月22日发布，2017年04月01日实施）

30、FZ/T 73058-2017 《针织大衣》

（现行推荐性行业标准，2017年11月07日发布，2018年04月01日实施）

31、FZ/T 73061-2019 《针织茄克衫》

（现行推荐性行业标准，2019年05月02日发布，2019年11月01日实施）

32、FZ/T 74005-2016 《针织瑜伽服》

（现行推荐性行业标准，2016年10月22日发布，2017年04月01日实施）

33、FZ/T 74007-2019《户外防晒皮肤衣》

（现行推荐性行业标准，2019年05月02日发布，2019年11月01日实施）

34、FZ/T 81001-2016《睡衣套》

（现行推荐性行业标准，2016年04月05日发布，2016年09月01日实施）

35、FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》

（现行推荐性行业标准，2012年12月28日发布，2013年06月01日实施）

36、FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》

（现行推荐性行业标准，2022年04月08日发布，2022年10月01日实施）

37、FZ/T 81006-2017《牛仔服装》

（现行推荐性行业标准，2017年04月21日发布，2017年10月01日实施）

38、FZ/T 81007-2012《单、夹服装》

（现行推荐性行业标准，2012年12月28日发布，2013年06月01日实施）

39、FZ/T 81007-2022《单、夹服装》

（现行推荐性行业标准，2022年04月08日发布，2022年10月01日实施）

40、FZ/T 81008-2021《茄克衫》

（现行推荐性行业标准，2021年04月19日发布，2021年07月01日实施）

41、FZ/T 81010-2018《风衣》

（现行推荐性行业标准，2018年04月30日发布，2018年09月01日实施）

42、FZ/T 81009-2014《人造毛皮服装》

（现行推荐性行业标准，2014年10月14日发布，2015年04月01日实施）

43、FZ/T 81018-2014《机织人造革服装》

（现行推荐性行业标准，2014年10月14日发布，2015年04月01日实施）

44、FZ/T 81019-2014《灯芯绒服装》

（现行推荐性行业标准，2014年10月14日发布，2015年04月01日实施）

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求或相关的法律法规、部门规章和规范。

- （5）检验项目

检验项目及重要程度分类见表1。

表1 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量/（mg/kg） | GB 18401-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg） | GB 18401-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 耐水色牢度/级 | GB 18401-2010 | ● |  |  | ● |  |
|  |  | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度/级 | GB 18401-2010 | ● |  |  | ● |  |
|  |  | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度/级 | GB 18401-2010 | ● |  |  | ● |  |
|  |  | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐干摩擦色牢度/级 | GB 18401-2010 | ● |  |  | ● |  |
|  |  | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度/级 | GB 31701-2015 | ● |  |  | ● |  |
|  |  | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐唾液色牢度/级 | GB 18401-2010 | ● |  |  | ● |  |
|  |  | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐皂洗色牢度/级 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度/级 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐光、汗复合色牢度/级 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 重金属/（mg/kg） | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 邻苯二甲酸酯/％ | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 燃烧性能 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 17 | 绳带 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 18 | 残留金属针 | GB 31701-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 19 | 起球/级 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 纤维含量/％ | GB/T 29862-2013 明示纤维含量 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 绒子含量 （含绒量）/％ | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 鸭毛（绒）含量/％ | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 23 | 清洁度（浊度）/ (mm) | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 24 | 羽绒耗氧量/（mg/100g） | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 25 | 钻绒值（根/m2）/ 防钻绒性（根） | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 26 | 羽绒种类 | GB/T 29862-2013 明示羽绒种类 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 注：1、针织服装耐摩擦色牢度仅考核直向。 2、耐唾液色牢度仅考核婴幼儿用服装。 3、色牢度试验采用单纤维贴衬。 4、重金属、邻苯二甲酸酯仅考核含有涂层和涂料印染的织物。 5、燃烧性能仅考核产品的外层面料；羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺织物，以及由这些纤维混纺的织物不考核；单位面积质量大于90g/m2的织物不考核。 6、如果未标注产品主要原材料的纤维含量，则判定纤维含量不合格; 对于加工产品该项不做判定。 7、由于样品的不均匀性，当标注微量其他纤维而未检出时可判定为合格或未标注微量其他纤维而检出微量其他纤维时，可判定为合格。 8、第21-26项仅考核填充物为羽绒羽毛的服装。 9、鸭毛（绒）含量仅考核明示填充物为鹅绒的羽绒服装。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （6）判定原则

- 1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

- 检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》8.2 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、当被检产品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、当被检产品明示的质量要求劣于或包括监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，如果相应检验结果不符合细则中依据的推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

- 5、当被检产品明示的质量标准不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

- 6、当被检产品未能提供有效的企业标准或未标注有效的执行标准，影响检测和判定时，按相关国家或行业标准进行判定，并在检验报告中作出相关说明。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。