DG-G-0016-4-2023

2023年东莞市塑料管材及管件产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的塑料管材及管件产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：塑料管材（PVC-U排水管材、PVC-U排水管件、PVC-U给水管材、PP-R给水管材、建筑用绝缘电工套管、PE给水管材、PE双壁波纹管、PE缠绕结构壁管材）

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量（款） | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC-U排水管材 | 8根×16段×1m/段 | 8根×16段×1m/段 |
| 2 | PVC-U排水管件 | 10个 | 10个 |
| 3 | PVC-U给水管材 | 非饮用水管材： 12根×24段×1m/段 饮用水管材： 13根×26段×1m/段 | 非饮用水管材： 12根×24段×1m/段 饮用水管材： 13根×26段×1m/段 |
| 4 | PP-R给水管材 | 8根×16段×1m/段 | 8根×16段×1m/段 |
| 5 | 建筑用绝缘电工套管 | 32根×32段×1.5m/段 | 32根×32段×1.5m/段 |
| 6 | PE给水管材 | 非饮用水管材： 5根×15段×1m/段 饮用水管材： 6根×18段×1m/段 | 非饮用水管材： 5根×10段×1m/段 饮用水管材： 6根×12段×1m/段 |
| 7 | 聚乙烯双壁波纹管材 | 4根×8段×1m/段 | 4根×8段×1m/段 |
| 8 | 聚乙烯缠绕结构壁管材 | 4根×8段×1m/段 | 4根×8段×1m/段 |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域的备用样品由生产者先行无偿提供，销售领域（含网络抽样）的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

- 对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位应在抽样时提供有效的企业产品标准。

- （4）检验依据

GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》

GB/T 10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》

JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》

GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》

GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》

GB/T 19472.2-2017《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 检验项目

- 1.建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 拉伸屈服应力 | GB/T 5836.1-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 铅限量 | GB/T 5836.1-2018 |  | ● | ● |  |  |

- 2.建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 烘箱试验 | GB/T 5836.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 坠落试验 | GB/T 5836.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 铅限量 | GB/T 5836.2-2018 |  | ● | ● |  |  |

- 3.给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 落锤冲击试验 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 液压试验（20℃，1h） | GB/T 10002.1-2006 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 卫生性能* | GB/T 10002.1-2006 |  | ● | ● |  |  |
| 卫生性能*检验项目为：氯乙烯单体、铅、镉、高锰酸钾消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵向回缩率 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 简支梁冲击 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 静液压强度20℃ 1h | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 静液压强度95℃ 22h | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 静液压强度95℃ 165h | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 灰分 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 熔融温度 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 氧化诱导时间 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 卫生性能 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 卫生性能*检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.建筑用绝缘电工套管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压性能 |  | JG/T 3050-1998 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 冲击性能 |  | JG/T 3050-1998 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 弯曲性能 |  | JG/T 3050-1998 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 耐热性能 |  | JG/T 3050-1998 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 阻燃性能 | 自熄 时间 | JG/T 3050-1998 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 氧指数 | JG/T 3050-1998 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 电气性能 | 绝缘强度 | JG/T 3050-1998 |  | ● | ● |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | JG/T 3050-1998 |  | ● | ● |  |  |

- 6.给水用聚乙烯（PE）管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静液压强度 20℃ 100h | GB/T 13663.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 灰分 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 卫生性能* | GB/T 13663.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 卫生性能*检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.聚乙烯双壁波纹管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层压壁厚 | GB/T 19472.1-2019 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 内层壁厚 | GB/T 19472.1-2019 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 环刚度 | GB/T 19472.1-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 环柔性 | GB/T 19472.1-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 烘箱试验 | GB/T 19472.1-2019 |  | ● |  | ● |  |

- 8.聚乙烯缠绕结构壁管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵向回缩率 （适用于A型管材） | GB/T 19472.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 烘箱试验 （适用于B型管材） | GB/T 19472.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 灰分 | GB/T 19472.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 19472.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 环刚度 | GB/T 19472.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 环柔性 | GB/T 19472.2-2017 |  | ● |  | ● |  |

注：

1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》7.4 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、若被检产品明示的质量要求高于细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、若被检产品明示的质量要求低于细则中依据的推荐性标准检验项目时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 5、若被检产品明示的质量标准缺少细则依据的推荐性标准检验项目要求时，该项目不参与判定。

- 6、若被检产品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。