DG-G-0015-4-2023

2023年东莞市建筑涂料产品质量监督抽查实施细则

本细则适用于东莞市市场监督管理局组织的建筑涂料产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

- （1）抽查范围

抽查产品名称（种类）：建筑涂料（地坪涂装材料、合成树脂乳液内墙涂料、建筑室内用腻子、建筑外墙用腻子、外墙涂料、建筑质感涂料、木器涂料、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料）

监督总体：与抽取的样品相同的生产者，按照同一标准生产的同一商标、同一型号（或者规格）的东莞市生产、流通、经营性服务领域的产品集合。

（2）抽样、检验程序

《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）；

T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》；

《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）

承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（3）抽样方法及数量

a. 抽样地点: 在企业成品仓库内或者市场上，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品。

b. 抽样方法：

抽样应符合《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第三章中的相关要求。

c. 样品数量和要求

抽样数量：每款产品抽取2组样品，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样品需抽取的样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量（款） | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坪涂装材料 | 地坪涂装材料（水性，面涂） | 主剂≥3 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 2 |  | 地坪涂装材料（溶剂型，面涂） |  |  |
| 3 |  | 地坪涂装材料（无溶剂型，面涂） |  |  |
| 4 |  | 地坪涂装材料（水性，底涂） | 主剂≥2 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 5 |  | 地坪涂装材料（溶剂型、无溶剂型，底涂） |  |  |
| 6 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 合成树脂乳液内墙涂料（限面漆） | 主剂≥3 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 7 |  | 弹性建筑涂料（内墙） |  |  |
| 8 |  | 儿童房装饰用内墙涂料 |  |  |
| 9 | 建筑室内用腻子 | 建筑室内用腻子 | 主剂≥5 kg（L） ，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥5 kg（L） ，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 10 | 建筑外墙用腻子 | 建筑外墙用腻子 |  |  |
| 11 | 外墙涂料 | 合成树脂乳液外墙涂料（限面漆） | 主剂≥3 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 12 |  | 溶剂型外墙涂料 |  |  |
| 13 |  | 弹性建筑涂料（外墙） |  |  |
| 14 | 建筑质感涂料 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 |  |  |
| 15 |  | 水性多彩建筑涂料 |  |  |
| 16 | 木器涂料 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | 主剂≥2 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 17 |  | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 |  |  |
| 18 |  | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 |  |  |
| 19 |  | 室内装饰装修用水性木器涂料 |  |  |
| 20 |  | 儿童房装饰用水性木器涂料 |  |  |
| 21 |  | 室内装饰装修用天然树脂木器涂料 |  |  |
| 22 |  | 紫外光（UV）固化木器涂料 |  |  |
| 23 |  | 室内木制品用水性紫外光固化涂料 |  |  |
| 24 | 工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料 | 汽车用底漆 | 主剂≥2 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg（L），配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 25 |  | 各色汽车用面漆 |  |  |
| 26 |  | 汽车用水性涂料（底漆、中间漆） |  |  |
| 27 |  | 汽车用水性涂料（面漆） |  |  |
| 28 |  | 富锌底漆 |  |  |
| 29 |  | 低锌底漆 |  |  |
| 30 |  | 水性醇酸树脂涂料 |  |  |
| 31 |  | 硝基涂料 |  |  |
| 32 |  | 过氯乙烯树脂防腐涂料 |  |  |
| 33 |  | 氯化橡胶防腐涂料 |  |  |
| 34 |  | 建筑用钢结构防腐涂料 |  |  |
| 35 |  | 环氧沥青防腐涂料 |  |  |
| 36 |  | 玻璃鳞片防腐涂料 |  |  |
| 37 |  | 高氯化聚乙烯防腐涂料 |  |  |
| 38 |  | 水性环氧树脂防腐涂料 |  |  |
| 39 |  | 水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料 |  |  |
| 40 |  | 酚醛树脂防锈涂料 |  |  |
| 41 |  | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） |  |  |
| 42 |  | 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）（面漆） |  |  |
| 43 |  | 水性聚氨酯涂料（面漆） |  |  |
| 44 |  | 氨基醇酸树脂涂料 |  |  |
| 45 |  | 醇酸树脂涂料 |  |  |
| 46 |  | 酚醛树脂涂料 |  |  |
| 47 |  | 热固性和热塑型粉末涂料 | ≥1kg | ≥1kg |

检验样品由抽样人员以生产、销售产品的标价或出厂价购买，不会对样品质量造成实质性影响的样品除外。生产领域的备用样品由生产者先行无偿提供，销售领域（含网络抽样）的备用样品按零售价购买,并封存在抽查单位。

d. 封样要求

被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封存。

e. 其他说明

- 当抽查产品为多组分涂装材料时，受检单位应提供该种涂装材料专用的固化剂和稀释剂及其施工要求及配比（质量比/体积比）等。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

- （4）检验依据

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》

GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》

GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》

GB/T 34676-2017《儿童房装饰用内墙涂料》

JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》

JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》

GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

GB/T 9757-2001《溶剂型外墙涂料》

JG/T 24-2018《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

HG/T 4343-2012《水性多彩建筑涂料》

GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》

GB/T 23998-2009《室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料》

GB/T 23995-2009《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》

GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》

GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》

GB/T 27811-2011《室内装饰装修用天然树脂木器涂料》

HG/T 3655-2012《紫外光（UV）固化木器漆》

LY/T 3231-2020《室内木制品用水性紫外光固化涂料》

GB/T 13493-1992《汽车用底漆》

GB/T 13492-1992《各色汽车用面漆》

HG/T 4570-2013《汽车用水性涂料》

HG/T 3668-2020《富锌底漆》

HG/T 4844-2015《低锌底漆》

HG/T 4847-2015《水性醇酸树脂涂料》

GB/T 25271-2010《硝基涂料》

GB/T 25258-2010《过氯乙烯树脂防腐涂料》

GB/T 25263-2010《氯化橡胶防腐涂料》

JG/T 224-2007《建筑用钢结构防腐涂料》

GB/T 27806-2011《环氧沥青防腐涂料》

HG/T 4336-2012《玻璃鳞片防腐涂料》

HG/T 4338-2012《高氯化聚乙烯防腐涂料》

HG/T 4759-2014《水性环氧树脂防腐涂料》

HG/T 4846-2015《水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料》

GB/T 25252-2010《酚醛树脂防锈涂料》

HG/T 2240-2012《潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）》

HG/T 2454-2014《溶剂型聚氨酯涂料（双组分）》

HG/T 4761-2014《水性聚氨酯涂料》

GB/T 25251-2010《醇酸树脂涂料》

GB/T 25253-2010《酚醛树脂涂料》

HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（2023.4.1前生产）

HG/T 2006-2022《热固性和热塑型粉末涂料》（2023.4.1后生产）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 检验项目

- 1、地坪涂装材料[地坪涂装材料（水性，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、地坪涂装材料[地坪涂装材料（溶剂型，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、地坪涂装材料[地坪涂装材料（无溶剂型，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 抗压强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、地坪涂装材料[地坪涂装材料（水性，底涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5、地坪涂装材料[地坪涂装材料（溶剂型、无溶剂型，底涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6、合成树脂乳液内墙涂料（合成树脂乳液内墙涂料，限面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 9756-2018 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 对比率 | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  |

- 7、合成树脂乳液内墙涂料（弹性建筑涂料，内墙）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 对比率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |

- 8、合成树脂乳液内墙涂料（儿童房装饰用内墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 游离甲醛含量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及其酯类的总量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 可溶性元素含量（锑） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 可溶性元素含量（砷） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性元素含量（钡） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 可溶性元素含量（镉） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性元素含量（铬） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性元素含量（铅） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性元素含量（汞） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性元素含量（硒） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 干燥时间 | GB/T 34676-2017 |  | ● |  |  | ● |
| 15 | 耐冻融性 | GB/T 34676-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 对比率（限面漆） | GB/T 34676-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 耐洗刷性（限面漆） | GB/T 34676-2017 |  | ● |  | ● |  |

- 9、建筑室内用腻子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 干燥时间 | JG/T 298-2010 |  | ● |  |  | ● |
| 7 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 298-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐水性（限柔韧型、耐水型） | JG/T 298-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 298-2010 |  | ● |  | ● |  |

- 10、建筑外墙用腻子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 157-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐水性 | JG/T 157-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐碱性 | JG/T 157-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 157-2009 |  | ● |  | ● |  |

- 11、外墙涂料（合成树脂乳液外墙涂料，限面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 对比率 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |

- 12、外墙涂料（溶剂型外墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量总和（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 苯含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 甲苯和二甲苯（乙苯）总和含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 干燥时间（表干） | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 对比率 | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐水性 | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐碱性 | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐洗刷性 | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |

- 13、外墙涂料（弹性建筑涂料，外墙）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 对比率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |

- 14、建筑质感涂料（合成树脂乳液砂壁状建筑涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 低温稳定性 | JG/T 24-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐碱性 | JG/T 24-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 24-2018 |  | ● |  | ● |  |

- 15、建筑质感涂料（水性多彩建筑涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 耐水性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐碱性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐洗刷性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |

- 16、木器涂料（室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量（TDI+HDI） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 干燥时间 | GB/T 23997-2009 |  | ● |  |  | ● |
| 11 | 铅笔硬度（限面漆） | GB/T 23997-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 附着力 | GB/T 23997-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐磨性（限面漆） | GB/T 23997-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐黄变性注1. | GB/T 23997-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：1.耐黄变性项目仅限于标称具有耐黄变等类似功能的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 17、木器涂料（室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲醇 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 邻苯二甲酸酯总和含量（限DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 干燥时间 | GB/T 23998-2009 |  | ● |  |  | ● |
| 12 | 铅笔硬度（限面漆） | GB/T 23998-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 附着力 | GB/T 23998-2009 |  | ● |  | ● |  |

- 18、木器涂料（室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 干燥时间 | GB/T 23995-2009 |  | ● |  |  | ● |
| 10 | 附着力 | GB/T 23995-2009 |  | ● |  | ● |  |

- 19、木器涂料（室内装饰装修用水性木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 干燥时间（表干） | GB/T 23999-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 干燥时间（实干） | GB/T 23999-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 硬度（擦伤）（限面漆） | GB/T 23999-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 附着力 | GB/T 23999-2009 |  | ● |  | ● |  |

- 20、木器涂料（儿童房装饰用水性木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及其酯类的总量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 可溶性元素含量（锑）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性元素含量（砷）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 可溶性元素含量（钡）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性元素含量（镉）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性元素含量（铬）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性元素含量（铅）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性元素含量（汞）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性元素含量（硒）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）含量总和） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DIOP）含量总和） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 干燥时间 | GB/T 33394-2016 |  | ● |  |  | ● |
| 18 | 铅笔硬度（限面漆） | GB/T 33394-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 附着力 | GB/T 33394-2016 |  | ● |  | ● |  |

- 21、木器涂料（室内装饰装修用天然树脂木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 27811-2011 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB/T 27811-2011 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB/T 27811-2011 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃含量 | GB/T 27811-2011 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属含量 | GB/T 27811-2011 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 干燥时间（表干） | GB/T 27811-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 干燥时间（实干） | GB/T 27811-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 硬度（擦伤） | GB/T 27811-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 附着力 | GB/T 27811-2011 |  | ● |  | ● |  |

- 22、木器涂料（紫外光（UV）固化木器漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲醇 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 耐磨性 | HG/T 3655-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 铅笔硬度（擦伤）（限面漆） | HG/T 3655-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 附着力 | HG/T 3655-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐黄变性a | HG/T 3655-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：a耐黄变性项目仅限标称具有耐黄变功能的涂料品种。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 23、木器涂料（室内木制品用水性紫外光固化涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 耐磨性（限面漆） | LY/T 3231-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 铅笔硬度（擦伤）（限面漆） | LY/T 3231-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 附着力 | LY/T 3231-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐黄变性a（限面漆） | LY/T 3231-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：a耐黄变性项目仅限标称具有耐黄变功能的涂料品种。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 24、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（汽车用底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 重金属含量（限色漆） | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 杯突试验 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 划格试验 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐酸性 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐盐雾性 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐湿热性 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |

- 25、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（各色汽车用面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 重金属含量（限色漆） | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 划格试验 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 光泽 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 杯突试验 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐汽油性 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |

- 26、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（汽车用水性涂料，底漆、中间漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 重金属含量（限色漆） | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 划格试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐冲击性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 弯曲试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 杯突试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐盐雾性 （底漆） | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |

- 27、工业漆、水性工业涂料（汽车用水性涂料，面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 重金属含量（限色漆） | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 耐冲击性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 铅笔硬度 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 弯曲试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 划格试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 杯突试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐酸性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐盐雾性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |

- 28、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（富锌底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 3668-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 不挥发物中金属锌含量 | HG/T 3668-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性（仅Ⅱ型） | HG/T 3668-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 附着力 | HG/T 3668-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 29、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（低锌底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性（仅Ⅱ型） | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 柔韧性（仅Ⅱ型） | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 附着力 | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 30、工业漆、水性工业涂料（水性醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 挥发性有机化合物含量（VOC含量） | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐冲击性 | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 划格试验 | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐水性（仅面漆） | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐盐水性（仅底漆） | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 31、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（硝基涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐热性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐水性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐挥发油性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 32、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（过氯乙烯树脂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐酸性 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐碱性 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 33、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（氯化橡胶防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25263-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 25263-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 附着力（仅面漆） | GB/T 25263-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：a.铝粉面漆除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 34、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（建筑用钢结构防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附着力 | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐弯曲性 | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 35、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（环氧沥青防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐碱性a | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐酸性a | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐盐雾性 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：a.含铝粉的产品除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 36、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（玻璃鳞片防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 附着力 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐磨性 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐酸性 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐碱性 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 37、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（高氯化聚乙烯防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 弯曲试验 | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 附着力（仅面漆） | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：a.含铝粉的产品除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 38、工业漆、水性工业涂料（水性环氧树脂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 39、工业漆、水性工业涂料（水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 附着力 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐热性 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 40、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（酚醛树脂防锈涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐冲击性 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 硬度 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 附着力 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 结皮性 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐盐水性 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 41、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料[潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅笔硬度 | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐磨性（仅木器用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弯曲试验（仅金属用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐冲击性（仅金属用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 42、工业漆、溶剂型油漆[溶剂型聚氨酯涂料（双组分）（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量a | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 附着力 | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 铅笔硬度（仅Ⅱ型） | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：a.含铝粉、珠光颜料的涂料除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 43、工业漆、水性工业涂料（水性聚氨酯涂料，面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅笔硬度 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐磨性 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 44、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（氨基醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量（仅色漆） | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐冲击性 | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 铅笔硬度 | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 弯曲试验 | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐热性（仅色漆） | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 45、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量（除底漆、防锈漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验（仅清漆、磁漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 硬度（仅调和漆、磁漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 46、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料（酚醛树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 硬度（除底漆） | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 柔韧性（除底漆） | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐冲击性（仅磁漆） | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 卤代烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 多环芳烃总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 重金属含量（限色漆） | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 47、工业漆（热固性粉末涂料HG/T 2006-2006）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 杯突 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐碱性（仅室内用） | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐酸性 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 重金属含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 48、工业漆（热固性粉末涂料HG/T 2006-2022）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干附着力 | HG/T 2006-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 铅笔硬度 | HG/T 2006-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 2006-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐酸性（仅1类） | HG/T 2006-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐干热性（仅2类） | HG/T 2006-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐醇性（仅2类） | HG/T 2006-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 重金属含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

- 49、工业漆（热塑性粉末涂料HG/T 2006-2022）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附着力 | HG/T 2006-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 2006-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 断裂伸长率 | HG/T 2006-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 重金属含量 | GB 30981-2020 | ● |  | ● |  |  |

注：

1.样品打开后应立即进行搅拌、取样，取样结束后及时装入密闭的容器中在适当的贮存条件下贮存。

2.检验时，应先对样品的有害物质限量进行检测。

3.对比率项目检测用聚酯膜法。

4.对于多组分样品，应按照产品配比充分混合后进行试验。

5.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。6.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- （6）判定原则

1、经检验，检验项目全部合格，判定样本所检质量指标未发现不合格，不对监督总体进行判定。

检验项目中任一项或一项以上不合格，根据T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》7.4 的相关要求，依据质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本及监督总体进行综合判定：存在重要质量指标不合格时，所检样本为严重不合格，判定监督总体为严重不合格；仅较重要质量指标或次要质量指标不合格时，所检样本为不合格，判定监督总体为不合格。

- 2、若被检产品明示的质量要求高于细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 3、若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 4、若被检产品明示的质量要求低于细则中依据的推荐性标准检验项目时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 5、若被检产品明示的质量标准缺少细则依据的推荐性标准检验项目要求时，该项目不参与判定。

- 6、若被检产品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

- （7）样品管理

检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

- （8）异议处理

按照《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）第九章中的相关内容进行。

- （9）其他（注意事项）

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18 号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）、《东莞市市场监督管理局产品质量监督抽查管理工作指引》（东市监质监〔2020〕9号）规定执行。

出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品是否符合相应要求。发现样品涉嫌存在无证等情形的，应当终止检验，立即报告监督抽查组织者。

附件：

建筑涂料产品监督抽查样品说明

一、样品描述

（1）可抽查的具体产品种类

可抽查的建筑涂料产品种类，包含地坪涂装材料、合成树脂乳液内墙涂料、建筑室内用腻子、建筑外墙用腻子、外墙涂料、建筑质感涂料、木器涂料、工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料。

（2）不应抽查的易混淆产品种类

防水涂料

二、需备注的特殊信息

应标注以下信息：

（1）有害物质限量标准：（强标分类）

GB 18581-2020：

□溶剂型涂料（□溶剂型腻子）；

选择涂料时，再细分分类：□聚氨酯类；□硝基类；□醇酸类；□不饱和聚酯类

上述为聚氨酯类时：□面漆（光泽60°≥80单位值）；□面漆（光泽60°＜80单位值）；

□底漆

□水性涂料（□水性腻子）；

选择涂料时，再细分分类：□色漆；□清漆；

□辐射固化涂料（□辐射固化腻子）；

选择涂料时，再细分分类：□水性；□非水性；

□粉末涂料。

GB 18582-2020：

水性墙面涂料：□内墙涂料；□外墙涂料（含效应颜料类）；□外墙涂料（其他类）；

□腻子；

装饰板涂料：   水性：□合成树脂乳液类；□其他类；

溶剂型：□含效应颜料类；□其他类。

GB 24409-2020：

分类： □水性涂料  □溶剂型涂料  □辐射固化涂料  □粉末涂料

产品类别：水性涂料从下列选择

□汽车原厂涂料（乘用车、载货汽车）   □汽车原厂涂料[客车（机动车）]   □汽车修补用涂料   □轨道交通车辆涂料[动车组，客车，城市轨道交通车辆，牵引机车]    □轨道交通车辆涂料[货车]  □摩托车和自行车涂料、车辆用零部件涂料     □其他车辆涂料

溶剂型涂料从下列选择

□汽车原厂涂料（乘用车） □载货汽车原厂涂料及零部件涂料   □汽车原厂涂料[客车（机动车）]   □汽车修补用涂料   □轨道交通车辆涂料[动车组，客车，城市轨道交通车辆，牵引机车]   □轨道交通车辆涂料[货车]         □摩托车和自行车涂料、车辆用零部件涂料     □其他车辆涂料

辐射固化涂料从右侧选择：  □水性  □非水性

产品类型：□中涂  □底色漆  □本色面漆  □效应颜料漆

底漆：□单组分 □双组分

清漆：□哑光清漆[光泽(60°)≤60单位值]

□单组分  □双组分

选择辐射固化涂料才选择此两项：□喷涂    □其他

配比：

GB 30981-2020：

一、产品类别：

水性涂料从下列选择

机械设备涂料：□工程机械和农业机械涂料,□港口机械和化工机械涂料，□其他。

建筑和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）：金属基材防腐涂料（□单组分，□双组分）；□混凝土防护涂料，□其他。

□集装箱涂料。

包装涂料（□不粘涂料，□其他）。

□型材涂料（含金属底材幕墙板涂料）；□电子电器涂料。

溶剂型涂料从下列选择

机械设备涂料：□工程机械和农业机械涂料,□港口机械和化工机械涂料，□其他。

建筑和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）：□金属基材防腐涂料；□混凝土防护涂料；□特种涂料（耐高温涂料，耐化学品涂料、联接器等）；□其他。

□集装箱涂料。

预涂卷材涂料（□氟树脂涂料；□其他）。

包装涂料（□不粘涂料，□其他）。

型材涂料（含金属底材幕墙板涂料）；（□氟树脂涂料；□其他）；□电子电器涂料。

不属于以上两种，则：□无溶剂型涂料；辐射固化涂料（□水性，□非水性）。

二、产品类型：

□中涂    □面漆    □清漆

底漆：□底漆  □车间底漆  □封闭底漆  □无机  □有机  □其他  □无机锌底漆

其他种类：□醇酸树脂涂料  □效应颜料漆  辊涂（□片材，□卷材） □喷涂  □电泳涂料

□氟树脂涂料 □特种涂料（耐高温涂料等）  □背漆   □其他

组分：□单组分  □双组分

选择辐射固化涂料才选择此两项：□喷涂    □其他

配比：

（2）地坪涂装材料：

GB/T 22374-2018：

产品分散介质：□W型   □S型   □R型   □J型

涂层结构：□底涂（D） □中涂（Z） □面涂（M）

使用场所：□室内（SN）  □室外（SW）

交通承载量：□轻载（QZ）  □重载(ZZ)

（3）合成树脂乳液内墙涂料：

GB/T 9756-2018：□面漆（合格品）  □面漆（一等品）  □面漆（优等品）

JG/T 172-2014：□内墙

GB/T 34676-2017：□内墙底漆   □内墙面漆

（4）建筑室内用腻子：

JG/T 298-2010：□一般型(Y)   □柔韧型(R)   □耐水性(N))

（5）建筑外墙用腻子：

JG/T 157-2010：□普通型(P)   □柔性(R)   □弹性(T)

（6）外墙涂料：

GB/T 9755-2014：□面漆（合格品）  □面漆（一等品）  □面漆（优等品）

GB/T 9757-2001：□合格品   □一等品   □优等品

JG/T 172-2014：□外墙面涂（□Ⅰ型  □Ⅱ型）   □外墙中涂（□Ⅰ型  □Ⅱ型）

（7）建筑质感涂料：

JG/T 24-2018：□内墙型主涂   □外墙型主涂   □透明型面涂

HG/T 4343-2012：□内用弹性   □内用非弹性   □外用弹性   □外用非弹性

（8）木器涂料：

GB/T 23997-2009：□家具厂和装修用面漆   □地板用面漆   □通用底漆

GB/T 23998-2009：□面漆   □底漆

GB/T 23999-2009：□A类   □B类   □C类   □D类

GB/T 33394-2016：□地板用面漆   □家具用面漆   □装修用面漆   □底漆和中涂漆

HG/T 3655-2012：□地板用面漆   □家具等木器用面漆   □通用底漆

LY/T 3231-2020：□地板用面漆   □家具用面漆   □其他装修部品用面漆   □底漆

（9）工业漆、溶剂型油漆、水性工业涂料：

GB/T 13492-1992：□Ⅰ型   □Ⅱ型   □Ⅲ型

HG/T 4570-2013：□底漆   □中间漆   □本色面漆   □底色漆   □罩光清漆

HG/T 3668-2020：

□Ⅰ型 溶剂型无机富锌底漆1类

□Ⅰ型 溶剂型无机富锌底漆2类

□Ⅰ型 溶剂型无机富锌底漆3类

□Ⅰ型 水性无机富锌底1类

□Ⅰ型 水性无机富锌底2类

□Ⅰ型 水性无机富锌底3类

□Ⅱ型 溶剂型有机富锌底漆1类

□Ⅱ型 溶剂型有机富锌底漆2类

□Ⅱ型 溶剂型有机富锌底漆3类

□Ⅱ型水性有机富锌底1类

□Ⅱ型水性有机富锌底2类

□Ⅱ型水性有机富锌底3类

HG/T 4844-2015：

□Ⅰ型溶剂型无机低锌底漆   □Ⅰ型水性无机低锌底漆   □Ⅱ型有机低锌底漆

HG/T 4847-2015：□底漆   □面漆

GB/T 25271-2010：□底漆   □面漆清漆   □面漆色漆

GB/T 25263-2010：□底漆   □中间层漆   □面漆

JG/T 224-2007：□底漆   □中间层漆   □面漆

GB/T 27806-2011：□普通型   □厚浆型

HG/T 4336-2012：□环氧类   □其他类

HG/T 4338-2012：□底漆   □面漆

HG/T 4759-2014：□底漆   □中间漆   □面漆

GB/T 25252-2010：□红丹   □铁红   □锌黄   □云母氧化铁   □其他

HG/T 2240-2012：

□木器用涂料（地板用）   □木器用涂料（家具厂和装修用）   □金属用涂料

HG/T 2454-2014：

□Ⅰ型1类

□Ⅰ型2类

□Ⅱ型通用底漆和中间漆

□Ⅱ型内用面漆

□Ⅱ型外用面漆1类

□Ⅱ型外用面漆2类

HG/T 4761-2014：

□金属表面用涂料面漆   □金属表面用涂料底漆   □无机非金属表面用涂料

GB/T 25249-2010：

产品类型：□清漆   □色漆Ⅰ型室外用   □色漆Ⅰ型室内用   □色漆Ⅱ型

漆膜固化条件：□烘烤时间   □烘烤温度

GB/T 25251-2010：

□醇酸树脂清漆

□醇酸树脂色漆底漆

□醇酸树脂色漆防锈漆

□醇酸树脂色漆调和漆

□醇酸树脂色漆磁漆室内用

□醇酸树脂色漆磁漆室外用

GB/T 25253-2010：□清漆   □色漆调和漆   □色漆磁漆   □色漆底漆

HG/T 2006-2006：□室内用合格品   □室内用优等品   □室外用合格品   □室外用优等品

HG/T 2006-2022：

□Ⅰ型1类（钢铁基材用）

□Ⅰ型1类（铝及铝合金基材用）

□Ⅰ型1类（其他金属基材用）

□Ⅰ型2类（木质基材用）

□Ⅰ型2类（玻璃和陶瓷及其他复合材料基材用）

□Ⅱ型1类

□Ⅱ型2类

三、涉证情况

无

四、其他说明

- 无。