东莞市笔类产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

1.1 记号笔

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记号笔 | 2套(每套至少12支) | 1套(每套至少10支) |
| 2 | 荧光笔 | 2套(每套至少12支) | 1套(每套至少10支) |
| 3 | 白板笔 | 2套(每套至少12支) | 1套(每套至少10支) |

1.2 蜡笔

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜡笔 | 1盒 | 1盒 |

1.3 书写笔

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨铅笔 | 22支 | 20支 |
| 2 | 彩色铅笔 | 1套 | 1套 |
| 3 | 活动铅笔 | 12支 | 10支 |
| 4 | 考试用铅笔 | 22支 | 20支 |
| 5 | 揿动式涂卡专用笔 | 12支 | 10支 |

1.4 水彩笔

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水彩笔 | 1套（以12色/盒计） | 1套（以12色/盒计） |

1.5 圆珠笔

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油墨圆珠笔 | 12支 | 10支 |
| 2 | 水性墨水圆珠笔 | 22支 | 20支 |
| 3 | 中性墨水圆珠笔 | 22支 | 20支 |
| 备注：数量仅针对单色墨水的样品。 若墨水颜色为多色混装，需保证其中一色的样品满足抽样数量。 |  |  |  |

1.6 笔芯

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油墨圆珠笔笔芯 | 12支 | 10支 |
| 2 | 水性墨水圆珠笔笔芯 | 22支 | 20支 |
| 3 | 中性墨水圆珠笔笔芯 | 22支 | 20支 |
| 备注：数量仅针对单色墨水的样品。 若墨水颜色为多色混装，需保证其中一色的样品满足抽样数量。 |  |  |  |

2 检验依据

2.1 记号笔

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记号笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 笔套安全 | GB 21027-2020 5.8 |
|  | 4 | 书写性能 | QB/T 2777-2015 6.2 |
|  | 5 | 间歇书写 | QB/T 2777-2015 6.8 |
| 荧光笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 笔套安全 | GB 21027-2020 5.8 |
|  | 4 | 书写性能 | QB/T 2778-2015 6.2 |
|  | 5 | 间歇书写 | QB/T 2778-2015 6.9 |
| 白板笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 笔套安全 | GB 21027-2020 5.8 |
|  | 4 | 书写性能 | QB/T 2859-2018 6.2 |
|  | 5 | 间歇书写 | QB/T 2859-2018 6.7 |
| 备注： 1.“书写性能”、“间歇书写”项目测试样品量皆为10支，可由10支颜色不同的样品组成。 2.“书写性能”、“间歇书写”分别使用2组不同的样品进行测试。 3.多笔头书写的记号笔、荧光笔、白板笔，“间歇书写”项目选择出墨量大的一端进行测试。 4.双笔头书写的记号笔、荧光笔、白板笔，“书写性能”项目测试每端笔头各划线一半要求的长度。 |  |  |  |

2.2 蜡笔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |

2.3 书写笔

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石墨铅笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 芯尖受力 | GB/T 26704-2011 5.1 GB/T 26704-2022 7.1 |
|  | 4 | 硬度（HK） | GB/T 26704-2011 5.2 GB/T 26704-2022 7.5 |
|  | 5 | 浓度（吸光度） | GB/T 26704-2011 5.5 GB/T 26704-2022 7.4 |
| 彩色铅笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
| 活动铅笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 夹铅芯力 | QB/T 1023-2018 6.1 |
|  | 4 | 出铅芯长度 | QB/T 1023-2018 6.3 |
| 考试用铅笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 芯尖受力 | GB/T 26704-2011 5.1 GB/T 26704-2022 7.1 |
|  | 4 | 硬度（HK） | GB/T 26704-2011 5.2 GB/T 26704-2022 7.5 |
|  | 5 | 浓度（吸光度） | GB/T 26704-2011 5.5 GB/T 26704-2022 7.4 |
| 揿动式涂卡专用笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 夹铅芯力 | QB/T 1023-2018 6.1 |
| 备注： 1.石墨铅笔、考试用铅笔“芯尖受力”项目测试样品量为20支，合格率要求为95%；“硬度（HK）”、“浓度（吸光度）”的样本在“芯尖受力”合格的样本中抽取；“芯尖受力” 、“硬度（HK）”、“浓度（吸光度）”初次检验不合格，允许将被测样品铅芯折去5 mm以上再进行一次检验，结果以再检验为准。 2.石墨铅笔，无质量等级标志的样品按普通品的要求进行测试。 3.活动铅笔、揿动式涂卡专用笔“夹铅芯力”、“出铅芯长度”项目测试样品量为10支。 |  |  |  |

2.4 水彩笔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
| 3 | 笔套安全 | GB 21027-2020 |

2.5 圆珠笔

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油墨圆珠笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 笔套安全 | GB 21027-2020 5.8 |
|  | 4 | 书写性能 | GB/T 26714-2019 7.2 |
|  | 5 | 耐水性 | GB/T 26714-2019 7.6 |
| 水性墨水圆珠笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 笔套安全 | GB 21027-2020 5.8 |
|  | 4 | 书写性能 | GB/T 32017-2019 7.2 |
|  | 5 | 间歇书写 | GB/T 32017-2019 7.8 |
| 中性墨水圆珠笔 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
|  | 3 | 笔套安全 | GB 21027-2020 5.8 |
|  | 4 | 书写性能 | GB/T 37853-2019 7.2 |
|  | 5 | 间歇书写 | GB/T 37853-2019 7.8 |
| 备注： 1.油墨圆珠笔、水性墨水圆珠笔、中性墨水圆珠“书写性能”、“间歇书写”项目测试样品量皆为10支。 2.“书写性能”、“间歇书写”项目分别使用2组不同的样品进行测试。 |  |  |  |

2.6 笔芯

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油墨圆珠笔笔芯 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 书写性能 | GB/T 26714-2019 7.2 |
|  | 3 | 耐水性 | GB/T 26714-2019 7.6 |
| 水性墨水圆珠笔笔芯 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 书写性能 | GB/T 32017-2019 7.2 |
|  | 3 | 间歇书写 | GB/T 32017-2019 7.8 |
| 中性墨水圆珠笔笔芯 | 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 书写性能 | GB/T 37853-2019 7.2 |
|  | 3 | 间歇书写 | GB/T 37853-2019 7.8 |
| 备注： 1. 圆珠笔笔芯“书写性能”、“间歇书写”项目测试样品量皆为10支。 2. “书写性能”、“间歇书写”项目分别使用2组不同的样品进行测试。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

GB/T 26704-2011 铅笔

GB/T 26704-2022 铅笔

QB/T 1023-2018 活动铅笔

QB/T 2777-2015 记号笔

QB/T 2778-2015 荧光笔

QB/T 2859-2018 白板笔

GB/T 26714-2019 油墨圆珠笔和笔芯

GB/T 32017-2019 水性墨水圆珠笔和笔芯

GB/T 37853-2019 中性墨水圆珠笔和笔芯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。