东莞市硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

（一）给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材：抽取样品应为同一型号（或规格）的产品。抽取公称外径dn20～dn200的管材。同一型号（或规格）合格产品中非饮用水给水用管材抽取12根，每根截取4段，每段1米；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。饮用水给水用管材抽取13根，每根截取4段，每段1米；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。如每根管材的长度不足以截取4段，应增加抽取管材的根数，使最终截取的总段数不少于上述要求。非饮用水给水用管材抽取12根，每根截取4段，每段1米；每根中的2段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“2-1”、“2-2”、“3-1”、“3-2”、“4-1”、“4-2”、“5-1”、“5-2”、“6-1”、“6-2”、“7-1”、“7-2”、“8-1”、“8-2”、“9-1”、“9-2”、“10-1”、“10-2”、“11-1”、“11-2”、“12-1”和“12-2”），2段作为备用样品（分别编号为“1-3”、“1-4”、“2-3”、“2-4”、“3-3”、“3-4”、“4-3”、“4-4”、“5-3”、“5-4”、“6-3”、“6-4”、“7-3”、“7-4”、“8-3”、“8-4”、“9-3”、“9-4”、“10-3”、“10-4”、“11-3”、“11-4”、“12-3”和“12-4”）。饮用水给水用管材抽取13根，每根截取4段，每段1米；每根中的2段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“2-1”、“2-2”、“3-1”、“3-2”、“4-1”、“4-2”、“5-1”、“5-2”、“6-1”、“6-2”、“7-1”、“7-2”、“8-1”、“8-2”、“9-1”、“9-2”、“10-1”、“10-2”、“11-1”、“11-2”、“12-1”、“12-2”、“13-1”和“13-2”），2段作为备用样品（分别编号为“1-3”、“1-4”、“2-3”、“2-4”、“3-3”、“3-4”、“4-3”、“4-4”、“5-3”、“5-4”、“6-3”、“6-4”、“7-3”、“7-4”、“8-3”、“8-4”、“9-3”、“9-4”、“10-3”、“10-4”、“11-3”、“11-4”、“12-3”、“12-4”、“13-3”和“13-4”）。

（二）建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材：抽取公称外径dn50～dn200的管材。公称外径小于50及大于200的排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材不在本次抽查范围。同一型号（或规格）合格产品中排水用管材抽取8根，每根截取4段，每段1米；每根中的2段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“2-1”、“2-2”、“3-1”、“3-2”、“4-1”、“4-2”、“5-1”、“5-2”、“6-1”、“6-2”、“7-1”、“7-2”、“8-1”、“8-2”），2段作为备用样品（分别编号为“1-3”、“1-4”、“2-3”、“2-4”、“3-3”、“3-4”、“4-3”、“4-4”、“5-3”、“5-4”、“6-3”、“6-4”、“7-3”、“7-4”、“8-3”、“8-4”）。

（三）地下通信用聚氯乙烯（PVC-U）实壁管：当抽取的样品原始长度为6米时，在同一型号（或规格）合格产品中抽取4根，每根截取4段，每段1米；其中2段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“2-1”、“2-2”、“3-1”、“3-2”、“4-1”、“4-2”）， 2段作为备用样品（分别编号为“1-3”、“1-4”、“2-3”、“2-4”、“3-3”、“3-4”、“4-3”、“4-4”）。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下所示：

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 非饮用水管材： 12根×24段×1米/段 饮用水管材： 13根×26段×1米/段 | 非饮用水管材： 12根×24段×1米/段 饮用水管材： 13根×26段×1米/段 |
| 2 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 8根×16段×1米/段 | 8根×16段×1米/段 |
| 3 | 地下通信用聚氯乙烯（PVC-U） 实壁管 | 4根×8段×1米/段 | 4根×8段×1米/段 |

2 检验依据

表2 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（外径、壁厚） |  | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 密度 |  | GB/T 1033.1—2008 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802—2001 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671—2001 |
| 5 | 落锤冲击试验 |  | GB/T 14152—2001 |
| 6 | 液压试验（20℃，1h） |  | GB/T 6111—2003 |
| 7 | 卫生要求 | 氯乙烯单体 | GB/T 4615—2013 |
|  |  | 铅 | GB/T 17219—1998 |
|  |  | 镉 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 |  |

表3 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 5836.1—2018 GB/T 8806—2008 |
|  |  | 壁厚 |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 5836.1—2018 GB/T 1033.1—2008 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 8802—2001 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 5836.1—2018 GB/T 6671—2001 |
| 5 | 拉伸屈服应力 |  | GB/T 8804.2—2003 |
| 6 | 断裂伸长率 |  | GB/T 8804.2—2003 |
| 7 | 落锤冲击试验 |  | GB/T 5836.1—2018 GB/T 14152—2001 |
| 8 | 铅限量 |  | GB/T 5836.1—2018 GB/T 26125—2011 |

表4 地下通信用聚氯乙烯（PVC-U）实壁管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（外径、壁厚） | YD/T 841.1—2016 |
| 2 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.1—2016 |
| 3 | 环刚度 | YD/T 841.1—2016 |
| 4 | 复原率 | YD/T 841.1—2016 |
| 5 | 拉伸屈服强度 | YD/T 841.1—2016 |
| 6 | 纵向回缩率 | YD/T 841.1—2016 |
| 7 | 维卡软化温度 | YD/T 841.1—2016 |
| 8 | 静摩擦系数 | YD/T 841.1—2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10002.1—2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.1—2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

YD/T 841.2—2016 地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管（适用于生产日期在2025年2月1之前的产品）

YD/T 841.2—2024 地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管（适用于生产日期在2025年2月1日及之后的产品）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。