东莞市铝合金建筑型材产品质量监督抽查 实施细则

（2025 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽

取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取 6 根型材。检验样品和备用样品均分别从 6

根型材上截取，其中阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和 喷漆型材截取 12 段（1000mm/段），6 段为检验样品，6 段为备 用样品；隔热型材截取 84 段（1000mm/段×12 段+100mm/段× 72 段），42 段（1000mm/段×6 段+100mm/段×36 段）为检验 样品，42 段（1000mm/段×6 段+100mm/段×36 段）为备用样品。

2 检验依据

表 1 阳极氧化型材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成 分 | Si | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cr | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性 能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 壁厚尺 寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.2—2017 GB/T 5237.1—2017 |
| 4 | 膜层性 能 | 局部膜厚 | GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
|  |  | 封孔质量 | GB/T 8753.1—2017 |

表 2 电泳涂漆型材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成 分 | Si | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性 能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
| 3 | 壁厚尺 寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 5237.1—2017 |
| 4 | 膜层性 能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
|  |  | 漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
|  |  | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 8014.1—2005 GB/T 4957—2003 GB/T 6462—2005 |
|  |  | 漆膜硬度 | GB/T 6739—2022 |
|  |  | 漆膜干附着性 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 9286—2021 |
|  |  | 漆膜湿附着性 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 9286—2021 |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 5237.3—2017 GB/T 6461—2002 |

表 3 喷粉型材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成 分 | Si | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性 能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
| 3 | 壁厚尺 寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 5237.1—2017 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 膜层性 能 | 装饰面上的膜层局部厚 度 | GB/T 4957—2003 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 9286—2021 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 9286—2021 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.4—2017 GB/T 9286—2021 |
|  |  | 压痕硬度 | GB/T 9275—2008 |

表 4 喷漆型材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成 分 | Si | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性 能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
| 3 | 壁厚尺 寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 5237.1—2017 |
| 4 | 膜层性 能 | 平均膜厚 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 4957—2003 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 局部膜厚 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 4957—2003 |
|  |  | 硬度 | GB/T 6739—2022 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 9286—2021 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 9286—2021 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.5—2017 GB/T 9286—2021 |

表 5 隔热型材

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成 分 | Si | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.5—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.4—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.3—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.7—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.16—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.18—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 20975.8—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 20975.12—2020 GB/T 20975.25—2020 GB/T 7999—2015 |
| 2 | 力学性 能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 GB/T 16865—2023 |
| 3 | 壁厚尺 寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.6—2017 GB/T 5237.1—2017 |
| 4 | 复合性 能 | 纵向抗剪特征值（高温） | GB/T 5237.6—2017 ） GB/T 28289—2012 |
| 5 | 膜层性能 |  | （按表面处理方式不同，分别 |

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见表 1、表 2、表 3 和表 4） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照 上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内 容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版 本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5237.2—2017 铝合金建筑型材第 2 部分：阳极氧化型

材

GB/T 5237.3—2017 铝合金建筑型材第 3 部分：电泳涂漆型

材

GB/T 5237.4—2017 铝合金建筑型材第 4 部分：喷粉型材

GB/T 5237.5—2017 铝合金建筑型材第 5 部分：喷漆型材

GB/T 5237.6—2017 铝合金建筑型材第 6 部分：隔热型材 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量

要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未

发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽 查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的

标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。 若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的

强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。 若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目

依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。 若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的

强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。 若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的

推荐性标准要求时，该项目不参与判定。