东莞市婴幼儿安抚奶嘴产品质量监督抽查

实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量30个，其中22个作为检验样品、8个作为备用样品。

2 检验依据

表1 婴幼儿安抚奶嘴

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、一般安全要求 |  |  |
| 1 | 材料 | GB 28482—2012 |
| 2 | 一般要求（结构） | GB 28482—2012 |
| 3 | 奶嘴头 | GB 28482—2012 |
| 4 | 挡板 | GB 28482—2012 |
| 5 | 环 | GB 28482—2012 |
| 6 | 把手、塞子和/或盖 | GB 28482—2012 |
| 7 | 孔洞（手指陷套） | GB 28482—2012 |
| 二、机械性能要求 |  |  |
| 8 | 抗冲击性能 | GB 28482—2012 |
| 9 | 抗刺穿性能 | GB 28482—2012 |
| 10 | 抗扯性能 | GB 28482—2012 |
| 11 | 把手、塞子和/或盖的保持力 | GB 28482—2012 |
| 12 | 咬扯耐久性能 | GB 28482—2012 |
| 13 | 旋转耐久性 | GB 28482—2012 |
| 14 | 完整性 | GB 28482—2012 |
| 三、化学性能要求 |  |  |
| 15 | 特定元素的迁移 | GB 28482—2012 |
| 16 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22048 |
| 17 | N-亚硝胺和N-亚硝基物质释放量 | GB 28482—2012 |
| 18 | 2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量 | GB 28482—2012 |
| 19 | 抗氧化剂释放量 | GB 28482—2012 |
| 20 | 挥发性化合物含量 | GB 28482—2012 |

备注：

1.从市场抽取的样品进行机械性能要求测试前应按照GB 28482—2012第7.1.2章和7.1.3章依次进行预处理。

2.从市场抽取的样品进行化学性能要求测试前应按照GB 28482—2012第9.1章进行预处理。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 28482—2012《婴幼儿安抚奶嘴安全要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。