东莞市绕组线产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组线 | 不少于600米 | 不少于300米 | 不少于300米 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直径 | GB/T 4074.2—2008 |
| 2 | 导体不圆度 | GB/T 4074.2—2008 |
| 3 | 最小漆膜厚度 | GB/T 4074.2—2008 |
| 4 | 最小自粘层厚度 | GB/T 4074.2—2008 |
| 5 | 最大外径 | GB/T 4074.2—2008 |
| 6 | 电阻 | GB/T 4074.5—2008 |
| 7 | 伸长率 | GB/T 4074.3—2008 |
| 8 | 回弹性 | GB/T 4074.3—2008 |
| 9 | 圆棒卷绕试验 | GB/T 4074.3—2008 |
| 10 | 拉伸试验 | GB/T 4074.3—2008 |
| 11 | 急拉断试验 | GB/T 4074.3—2008 |
| 12 | 剥离试验 | GB/T 4074.3—2008 |
| 13 | 热冲击 | GB/T 4074.6—2008 |
| 14 | 软化击穿 | GB/T 4074.6—2008 |
| 15 | 耐刮 | GB/T 4074.3—2008 |
| 16 | 耐溶剂 | GB/T 4074.4—2008 |
| 17 | 室温下击穿电压 | GB/T 4074.5—2008 |
| 18 | 漆膜连续性 | GB/T 4074.5—2008 |
| 19 | 直焊性 | GB/T 4074.4—2008 |
| 20 | 热黏合 | GB/T 4074.3—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 6109.1—2008《漆包圆绕组线 第1部分：一般规定》

GB/T 6109.2—2008《漆包圆绕组线 第2部分：155 级聚酯漆包铜圆线》

GB/T 6109.3—2008《漆包圆绕组线 第3部分：120 级缩醛漆包铜圆线》

GB/T 6109.4—2008《漆包圆绕组线 第4部分：130 级直焊聚氨酯漆包铜圆线》

GB/T 6109.5—2008《漆包圆绕组线 第5部分：180 级聚酯亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.6—2008《漆包圆绕组线 第6部分：220 级聚酰亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.7—2008《漆包圆绕组线 第7部分：130L 级聚酯漆包铜圆线》

GB/T 6109.9—2008《漆包圆绕组线 第9部分：130 级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线》

GB/T 6109.10—2008《漆包圆绕组线 第10部分：155 级直焊聚氨酯漆包铜圆线》

GB/T 6109.11—2008《漆包圆绕组线 第11部分：155 级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线》

GB/T 6109.12—2008《漆包圆绕组线 第12部分：180 级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.13—2008《漆包圆绕组线第13部分：180 级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.14—2008《漆包圆绕组线第14部分：200 级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.15—2008《漆包圆绕组线第15部分：130 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线》

GB/T 6109.16—2008《漆包圆绕组线第16部分：155 级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线》

GB/T 6109.17—2008《漆包圆绕组线第17部分：180 级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.18—2008《漆包圆绕组线第18部分：180 级 自粘性 聚酯 亚胺漆包 铜圆线》

GB/T 6109.19—2008《漆包圆绕组线第19部分：200 级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.20—2008《漆包圆绕组线第20部分：200 级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.21—2008《漆包圆绕组线第21部分：200 级聚酯－酰胺－亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.22—2008《漆包圆绕组线第22部分：240 级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线》

GB/T 6109.23—2008《漆包圆绕组线第23部分：180 级直焊聚氨酯漆包铜圆线》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。