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质量监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
样品抽取数量见表1。
表1  抽样产品名称及抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量（个）
	检样数量（个）
	备样数量（个）

	1
	餐刀、叉、餐勺、筷子
	14
	8
	6

	2
	杯、盘、盆、碗
	7
	5
	2

	3
	不锈钢真空杯
	6
	4
	2

	4
	烧烤签
	50
	25
	25

	5
	烧烤（网、架）
	6
	3
	3


2 检验依据
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]表2  不锈钢餐饮具及工具（餐刀、叉、餐勺、筷子）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.9—2023

	2
	砷
	GB 31604.49—2023 第二篇

	3
	镉
	GB 31604.49—2023 第二篇

	4
	镍
	GB 31604.49—2023 第二篇

	5
	铬
	GB 31604.49—2023 第二篇

	6
	铅
	GB 31604.49—2023 第二篇

	7
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15
	耐腐蚀性
	GB/T 15067.2—2016


表3  不锈钢餐饮具及工具（杯、盘、盆、碗）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.9—2023

	2
	砷
	GB 31604.49—2023 第二篇

	3
	镉
	GB 31604.49—2023 第二篇

	4
	镍
	GB 31604.49—2023 第二篇

	5
	铬
	GB 31604.49—2023 第二篇

	6
	铅
	GB 31604.49—2023 第二篇

	7
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15
	手可接触部位
	GB/T 29601—2013
GB/T 29601—2025



表4  不锈钢餐饮具及工具（不锈钢真空杯）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.9—2023

	2
	砷
	GB 31604.49—2023第二篇

	3
	镉
	GB 31604.49—2023 第二篇

	4
	镍
	GB 31604.49—2023 第二篇

	5
	铬
	GB 31604.49—2023 第二篇

	6
	铅
	GB 31604.49—2023 第二篇

	7
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15
	耐冲击性
	GB/T 29606—2013

	16
	容量
	GB/T 29606—2013

	17
	保温效能
	GB/T 29606—2013

	18
	密封性
	GB/T 29606—2013


表5  烧烤签（网、架）
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _GoBack]1
	感官要求
	GB 4806.9—2023

	2
	砷
	GB 31604.49—2023第二篇

	3
	镉
	GB 31604.49—2023 第二篇

	4
	镍
	GB 31604.49—2023 第二篇

	5
	铬
	GB 31604.49—2023 第二篇

	6
	铅
	GB 31604.49—2023 第二篇

	7
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.9—2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB/T 15067.2—2016 不锈钢餐具
GB/T 29601—2013 不锈钢器皿
GB/T 29601—2025 不锈钢器皿
GB/T 29606—2013 不锈钢真空杯
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



